JM★启用前

2017年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

机械制造  试卷

（课程代码  02230）

本试卷共7页，满分100分，考试时间150分钟。

| 总 分 |  | 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题 分 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 复查人 |  | 得 分 |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要

求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或

未选均无分。

1．白口铁合金相图中的1148℃是								【    】

A．共晶点	B．共析点

C．纯铁的熔点	D．渗碳体的熔点

2．灰铸铁中石墨的形貌是								【    】

A．球状	B．片状

C．团絮状	D．蠕虫状

3．铸件产生缩孔的主要原因是								【    】

A．材料收缩率小	B．材料收缩率大

C．铸模的透气性好	D．铸模的透气性差

4．只锻造一根轧辊毛坯时，应选用的锻造方法是						【    】

A．自由锻	B．胎模锻

C．锤上模锻	D．压力机上模锻

5．制造杯形零件杯体的冲压工序是								【    】

A．落料	B．冲孔

C．拉深	D．弯曲

6．焊条中焊芯的主要作用是								【    】

A．造气	B．造渣

C．稳弧	D．填充金属

7．对于外圆车刀，在正交平面内测量的主后刀面和切削平面之间的夹角是	【    】

A．前角	B．后角

C．主偏角	D．副偏角

8．切削用量对刀具耐用度的影响由大到小依次是						【    】

A．切削速度、背吃刀量、进给量	B．背吃刀量、切削速度、进给量

C．切削速度、进给量、背吃刀量	D．背吃刀量、进给量、切削速度

9．CM1107机床是								【    】

A．车床	B．铣床

C．钻床	D．磨床

10．铣削四方零件时，使用万能分度头简单分度，每次分度时手柄转动		【    】

A．10圈	B．20圈

C．30圈	D．40圈

11．粗磨时，为了提高生产率，砂轮应选择								【    】

A．磨粒粗、硬度低的	B．磨粒细、硬度低的

C．磨粒粗、硬度高的	D．磨粒细、硬度高的

12．为避免插齿刀在返回行程刀齿损伤已加工面，在刀具的返回行程中应做	【    】

A．分齿运动	B．切削运动

C．让刀运动	D．径向进给运动

13．下列加工方式中，属于特种加工的是								【    】

A．金刚石车	B．抛光加工

C．数控铣削	D．激光加工

14．下列误差中，属于加工原理误差的是								【    】

A．导轨误差	B．传动链误差

C．主轴回转误差	D．直线插补误差

15．轴类零件的大多数工序都采用中心孔定位，符合基准选择的原则是		【    】

A．基准重合	B．基准统一

C．自为基准	D．互为基准

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

二、填空题（本大题共20空，每空1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．晶格缺陷按几何形状可分为点缺陷、                缺陷和                缺陷三种。

17．钢的热处理是将钢在固态下加温、                和                的工艺过程。

18．锻模模膛按其作用可分为                模膛、制坯模膛和                模膛。

19．电阻焊是利用接触电阻                ，使接头处于熔化状态，再通过电极                ，形成原子间结合的一种焊接方法。

20．刀具磨损可分为初期磨损、                磨损和                磨损三个阶段。

21．车床主传动链的功用是把                的运动传给                。

22．在镗床上镗孔时，                是主运动，                是进给运动。

23．螺旋夹紧机构的夹紧速度较                ，常与其它                机构配合使用。

24．残余应力是指在没有                作用下而存在于零件                的应力。

25．工艺过程中安排热处理工序的目的是：改善金属的                 、消除残余应力

和提高材料的                。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

26．铸件浇注位置的选择原则有哪些？

27．自由锻造的基本工序有哪些？

28．常用的刀具材料有哪几类？

29．简述卧式车床上使用跟刀架的作用。

30．简述顺铣的特点及应用场合。

31．简述表面粗糙度对零件耐磨性的影响。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

四、分析计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32．钻削如题32图所示轴套零件的Φ5mm孔，试分析：

（1）工序要求必须限制的自由度；

（2）设计定位方案；

（3）指出各定位件所限制的自由度。

题32图

33．批量生产如题33图的阶梯轴零件，工件材料为T8钢，已确定各主要表面的加工方案如下：

Φ50外圆：粗车—精车—磨削；

两个Φ20外圆及轴肩：粗车—精车；

两端面：粗车—打中心孔；

键槽：铣削；

Φ50外圆：表面淬火。

试安排此台阶轴零件的加工工艺路线。

题33图